PC-2K Smalti di Finitura

(Smalto Acrilico-Poliuretanico 2K)

|  | Rivestimento 2K a essiccazione rapida per veicoli e veicoli commerciali. Forma una superficie liscia e dura con buona brillantezza all’applicazione e mantiene un colore vivace e durevole. |
| --- | --- |

|  | Rapporti di miscelazione: in volume in peso 2 100 1 50 10-20% 10-20% | Induritore Diluenti | Smalto di Finitura PC-2K PC-401/402/403 PC-1/2/3/4/5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uso di un righello di miscelazione |  | Pistola a spruzzo: 1,2–1,4 mm Pressione di applicazione: 1,8–2,0 bar all’ingresso HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria 2,0–2,5 bar per RP |
|  | Applicazione: 2 mani. Applicare una prima mano media uniformemente su tutta la superficie, quindi applicare una seconda mano piena e uniforme. |  | Tra le mani: 5–10 minuti a 20°C Prima dell’essiccazione: 15–20 minuti a 20°C |
|  | 5 ore a 20°C 30 minuti a 60°C Quando si applicano 2 mani |  |  |

|  | Usare un respiratore appropriato Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni. |
| --- | --- |

Prodotti e additivi

| Prodotti Induritori Diluenti Additivi | Smalto Acrilico PC-2K PC-401/402/403 PC-1/2/3/4/5 PC-6960 ritardante (vedere TDS), additivo antisilicone PC-6930 (vedere TDS), additivo opacizzante PC-6940 (vedere TDS) |
| --- | --- |

Componenti principali

Smalto Acrilico PC-2K: resine acriliche e poliesteri

Induritori PC-401/402/403: resine poliisocianate

Diluenti PC-1/2/3/4/5

Supporti

Tutti i rivestimenti OEM esistenti, eccetto i rivestimenti acrilici termoplastici (rivestimenti acrilici alla nitrocellulosa)

Tutti i materiali preparatori Perfecoat.

Viscosità

|  | 16–18 s (Coppa DIN 4 a 20°C) |
| --- | --- |

Processo di applicazione e sfumatura

|  | Applicare la prima mano come mano media, quindi attendere un appassimento di 5–10 minuti a 20°C. Applicare la mano successiva come mano piena e uniforme, quindi attendere 15–20 minuti a 20°C prima dell’essiccazione. Appassimento tra le mani: nella verniciatura di superfici ampie, l’intervallo può essere minimo. Riverniciabile dopo il ciclo di essiccazione: può essere eseguito senza carteggiatura entro 24 ore. Sfumatura: per la sfumatura del trasparente nelle riparazioni locali vedere TDS PC-6920 SRA. Se sono richieste carteggiatura e lucidatura energiche, è possibile applicare una terza mano dopo l'appassimento appropriato. |
| --- | --- |

Vita utile (pot-life)

| Con induritore PC-401 | 2 ore a 20°C |
| --- | --- |
| Con induritore PC-402/403 | 4 ore a 20°C |

Tempo di essiccazione

|  | Osservare un appassimento minimo di 15 minuti a 20°C prima di iniziare l’essiccazione a 60°C. Il tempo di essiccazione dipende dalla tecnica di applicazione e dalla temperatura dell’oggetto. Considerare il tempo necessario per portare l’oggetto a 60°C. |
| --- | --- |

|  |  | PC-401 | PC-402 | PC-403 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20°С | Fuori polvere | 35 minuti | 40 minuti | 45 minuti |
|  | Indurimento completo* | 6–8 ore | 6–8 ore | 6–8 ore |
| 60°С | Fuori polvere | 9 minuti | 10 minuti | 11 minuti |
|  | Indurimento completo* | 30 minuti | 30 minuti | 30 minuti |

Essiccazione a infrarossi

|  | L’indurimento completo avviene in circa 10 minuti. L'appassimento prima dell’essiccazione IR è di almeno 5 minuti. La temperatura della superficie non deve superare 100°C. |
| --- | --- |

Lucidatura

|  | Sporchini e piccoli difetti possono essere eliminati con la lucidatura dopo il tempo di essiccazione all’aria o dopo essiccazione forzata quando la superficie si è raffreddata. Rimuovere con cautela i difetti mediante carteggiatura e lucidare le aree carteggiate come raccomandato. Pronto per la lucidatura 1 ora dopo la fine del ciclo di essiccazione. Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni. |
| --- | --- |

Spessore del film

Per 2 mani – 40–60 μm

Consumo teorico

Il consumo teorico a uno spessore di film secco di 1 μm è di 250–333 m²/litro

Pulizia dell’attrezzatura

Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)

Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso è ≤580 g/L

Stoccaggio

La durata di conservazione è di 2 anni, definita per imballo non aperto a 20°C.

Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.

Componenti Acrilici Yatu Perfecoat

| Numero Prodotto | Pictogram | Nome | Descrizione | Densità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLORI SMALTO DI FINITURA 2K |  |  |  |  |
| Descrizione / puro 100% + diluito 50:50% con PC-2100 |  |  |  |  |
| РС- 2100 White |  | Bianco standard. |  | 1,247 |
| PC-2200 Black |  | Nero. Meno profondo del 2201. Se diluito con il bianco, la tonalità vira verso il blu rispetto al 2201. |  | 0,999 |
| PC-2201 Extra Black |  | Nero profondo (principale). Se diluito con il bianco, la tonalità vira verso il giallo rispetto al 2200. |  | 1,004 |
| PC-2302 Transparent Blue |  | Blu standard. Sulla ruota dei colori si trova più vicino al gruppo dei verdi. |  | 1,004 |
| PC-2400 Green |  | Verde con una tonalità blu. |  | 1,015 |
| PC-2401 Yellow Green |  | Nero a bassa forza colorante. |  | 1,023 |
| РС-2501 Brick Red |  | Rosso con una tonalità mattone. |  | 1,117 |
| PC-2503 Bright Red |  | Rosso saturo brillante. |  | 0,988 |
| PC-2507 Orange Red |  | Rosso arancio. |  | 1,015 |
| PC-2505 Violet Red |  | Rosso violetto con una tonalità blu. |  | 1,001 |
| PC-2506 Peach Red |  | Rosso violetto brillante. |  | 0,976 |
| PC-2518 Extra Red |  | Rosso violetto brillante ad alta trasparenza; adatto per colorare il trasparente in colori come MAZ47V. |  | 0,990 |
| PC-2600 Mud Yellow |  | Giallo sporco alla vista frontale e angolata. Noto tra i coloristi come “Ocra”. |  | 1,087 |
| PC-2604 Leadfree Lemon Yellow |  | Giallo-verde con una tonalità rossastra. |  | 1,009 |
| PC-2606 Lime Yellow |  | Giallo-verde, molto brillante con una tonalità limone. |  | 1,095 |
| PC-2607 Orange Yellow |  | Arancio brillante. |  | 1,022 |
| PC-2700 Violet |  | Viola standard. |  | 0,994 |