WB3041PLUS Regolatore di viscosità / WB3043 Regolatore di viscosità a essiccazione lenta

Descrizione:

Materiale ausiliario utilizzato per diluire e regolare la viscosità delle vernici all’acqua prima dell’applicazione. Le sue funzioni principali sono regolare la viscosità di applicazione e la velocità di essiccazione della vernice, rendendola più facile da applicare. Aiuta inoltre la vernice ad adattarsi a diverse aree di applicazione e condizioni ambientali, contribuendo anche all’orientamento dei pigmenti metallici e perlati.

|  | Rapporto di aggiunta / miscela totale | Temperatura applicabile | Umidità relativa applicabile |
| --- | --- | --- | --- |
| WB3041PLUS | 10 – 30% | 10 - 35 °C | 30 – 80% |
| WB3043 | 10 – 30% | 35 – 40 °C | < 30% |

Note:

- La quantità di regolatore di viscosità può essere adeguatamente regolata in base alla viscosità della vernice, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati di spruzzatura e applicazione. In generale, si raccomanda di non superare il 50%.

- Dopo l’aggiunta del regolatore di viscosità alla vernice all’acqua, la vernice miscelata dovrebbe idealmente essere utilizzata entro 24 ore.

- Condizioni di stoccaggio/Durata di conservazione: conservare a 5 - 30 °C. La condizione ottimale è in luogo fresco e asciutto a 23 °C. Se conservato nel contenitore originale sigillato, il prodotto può essere immagazzinato fino a 24 mesi.