PC-1390 Primer per Plastica 2K

Grigio (Primer per Plastica)

|  | Primer di adesione bicomponente utilizzato per la verniciatura di parti realizzate con diverse plastiche impiegate nell’industria automobilistica, eccetto parti in poliuretano morbido. |
| --- | --- |

|  |  | Rapporti di miscelazione: in volume 100 10 70-90%; in peso 100 10 70-90%; Primer per Plastica Induritore Diluenti; PC-1390 PC-6622 PC-1/2/3/4/5. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pistola a spruzzo: 1,2–1,5 mm Pressione di applicazione: 1,7–2,2 bar all’ingresso HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria |  | 1–2 mani / 5–7 μm per mano |
|  |  | Tra le mani: 10–15 minuti a 20°C Applicazione del rivestimento successivo: Minimo 15 minuti Massimo 15 ore a 20°C |  | Rivestimenti successivi: Smalti 1K e 2K |
|  | Usare un respiratore appropriato Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni. |  |  |  |

Supporti idonei

PP, ABS, EPDM/ABS+PC, ABS+PBT e altri

Prodotti e additivi

Prodotti		PC-1390

Induritori	PC-6622

Diluenti		PC-1/PC-2/PC-3/PC-4/PC-5

Preparazione della superficie

|  | Pulizia della superficie: tutti i contaminanti devono essere rimossi dalla superficie prima della carteggiatura; utilizzare gli sgrassanti raccomandati. Prelavare le superfici con vernice esistente con acqua tiepida e detergenti, quindi risciacquare il pezzo con acqua pulita. |
| --- | --- |
|  | Superficie nuova (non primerizzata); Trattare la superficie con un materiale opacizzante in combinazione con pasta con una piccola quantità di acqua. Per plastiche rigide, utilizzare materiale opacizzante VFN (Rosso), per plastiche morbide e flessibili, utilizzare materiale opacizzante UFN (Grigio). Risciacquare la superficie trattata con acqua pulita per pulirla. Parti in plastica con strato preliminare di primer; Carteggiatura; passo finale di carteggiatura; P220–P320 Per riparazione di danni localizzati P400 Pulizia della superficie: rimuovere la contaminazione superficiale prima di applicare PC-1390 con il metodo raccomandato utilizzando uno sgrassante. Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua). |
|  | Pulizia della superficie prima dell’applicazione: rimuovere tutti i contaminanti con uno sgrassante idoneo. Durante lo sgrassaggio di materiali poliesteri, utilizzare solo sgrassanti a base solvente. Evitare il contatto dei materiali poliesteri con l’acqua (sgrassanti a base acqua). |

Agitazione prima dell’uso

|  | Agitare accuratamente PC-1390 prima dell’uso |
| --- | --- |

Vita utile (pot-life)

4 ore a 20°C

Viscosità di lavoro 13–15 secondi DIN-4

Rimozione difetti (versione non carteggiabile)

In caso di piccoli difetti di applicazione (sporchini, ecc.), è possibile intervenire con abrasivo P500 per carteggiatura a secco e P1000 per carteggiatura a umido.

Rivestimento successivo

Tutti i materiali Perfecoat

Spessore del film

1 mano 5–7 μm

Pulizia dell’attrezzatura

Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)

Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso non supera i 700 g/L

Stoccaggio

La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.

Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.