PC-2000 HS Trasparente

(Trasparente)

|  | Trasparente bicomponente di alta qualità con elevato livello di brillantezza. Offre eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all’esposizione chimica e meccanica. Destinato a tutti i tipi di riparazione. |
| --- | --- |

|  |  | Rapporti di miscelazione: in volume 2 1 10-25%; in peso 100 50 10-25; Trasparente Induritore Diluenti; PC-2000 HS PC-6621/6622/6623 PC-1/2/3. |
| --- | --- | --- |
|  | Uso di un righello di miscelazione |  |  | Pistola a spruzzo: 1,2–1,4 mm Pressione di applicazione: 1,7–2,2 bar all’ingresso HVLP max 0,6–0,7 bar alla calotta d’aria |
|  | Applicazione: 1,5–2 mani. Applicare una prima mano media uniformemente su tutta la superficie, quindi applicare una seconda mano piena e uniforme |  |  | Tra le mani: 5–10 minuti a 20°C Prima dell’essiccazione: 10–15 minuti a 20°C |
|  | 5–8 ore a 20°C 40 minuti a 60°C Quando si applicano 2 mani |  |  |  |

|  | Usare un respiratore appropriato Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni. |
| --- | --- |

Prodotti e additivi

| Prodotti | РС-2000 HS |
| --- | --- |
| Induritori | РС-6621/6622/6623 |
| Diluenti | PC-1/2/3 |
| Additivi | PC-6960 ritardante (vedere TDS), additivo antisilicone PC-6930 (vedere TDS), additivo opacizzante PC-6940 (vedere TDS) |

Componenti principali

PC-2000 HS: Resine acriliche e poliesteri

Induritori PC-6621/6622/6623: Resine poliisocianate

Supporti

Base Opaca Perfecoat: dopo un appassimento minimo di 15 minuti a 20°C

Viscosità

|  | 16–18 s (Coppa DIN 4 a 20°C) |
| --- | --- |

Processo di applicazione e sfumatura

|  | Applicare la prima mano come mano media, quindi attendere un appassimento di 5–10 minuti a 20°C. Applicare la mano successiva come mano piena e uniforme, quindi attendere 15–20 minuti a 20°C prima dell’essiccazione. Appassimento tra le mani: nella verniciatura di superfici ampie, l’intervallo può essere minimo. Riverniciabile dopo il ciclo di essiccazione: può essere eseguito senza carteggiatura entro 24 ore. Sfumatura: per la sfumatura del trasparente nelle riparazioni locali vedere TDS PC-6920 SRA. Se sono richieste carteggiatura e lucidatura energiche, è possibile applicare una terza mano dopo l'appassimento appropriato. |
| --- | --- |

Vita utile (pot-life)

| Con induritore PC-6621 | 2 ore a 20°C |
| --- | --- |
| Con induritore PC-6622/6623 | 4 ore a 20°C |

Tempo di essiccazione

|  | Osservare un appassimento minimo di 15 minuti a 20°C prima di iniziare l’essiccazione a 60°C. Considerare il tempo necessario per portare il manufatto a 60°C. |
| --- | --- |

|  |  | PC-6621 | PC-6622 | PC-6623 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20°С | Fuori polvere | 40 minuti | 50 minuti | 60 minuti |
|  | Essiccazione completa* | 6 ore | 8 ore | 10 ore |
| 60°С | Fuori polvere | 10 minuti | 15 minuti | 20 minuti |
|  | Essiccazione completa* | 30 minuti | 40 minuti | 50 minuti |

Essiccazione a infrarossi

|  | L’indurimento completo avviene in circa 10 minuti. L'appassimento prima dell’essiccazione IR è di almeno 5 minuti. La temperatura della superficie non deve superare 100°C. |
| --- | --- |

Lucidatura

|  | Sporchini e piccoli difetti possono essere eliminati con la lucidatura dopo il tempo di essiccazione all’aria o dopo essiccazione forzata quando la superficie si è raffreddata. Rimuovere con cautela i difetti mediante carteggiatura e lucidare le aree carteggiate come raccomandato. Pronto per la lucidatura 1 ora dopo la fine del ciclo di essiccazione. Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare integralmente queste istruzioni. |
| --- | --- |

Spessore del film

Per 2 mani – 50–70 μm

Consumo teorico

Consumo teorico a uno spessore di film secco di 1 μm 250–330 m²/litro

Pulizia dell’attrezzatura

Solventi speciali per la pulizia.

COV (Composti Organici Volatili)

Il parametro COV di questo prodotto nella miscela pronta all'uso è 460 g/L

Stoccaggio

La durata di conservazione è di 2 anni, definita per imballo non aperto a 20°C.

Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.