PC Diluente

(Diluenti)

Diluenti di alta qualità specificamente sviluppati per primer, basi, trasparenti e altri smalti di finitura. Disponibile nelle versioni rapida, standard, lenta, extra lenta e ultra lenta per fornire diverse velocità di essiccazione con i materiali utilizzati in varie condizioni di applicazione.

|  | Nota: il prodotto regola la viscosità del materiale applicato e ne favorisce la distensione sulla superficie. Ha una buona capacità solvente. |
| --- | --- |

Caratteristiche

| PC-5 Rapido | Utilizzato principalmente con base opaca 1K, ha un tasso di evaporazione molto elevato, adatto per riparazioni locali o per uso a temperature inferiori a 15°C |
| --- | --- |
| PC-1 Standard | Diluente standard per basi 1K e prodotti 2K, con evaporazione lenta, adatto per verniciature complete a 15 – 25°C. |
| PC-2 Lento | Diluente lento per basi 1K e prodotti 2K, con evaporazione lenta, adatto per verniciature complete a 25–30°C. |
| PC-3 Extra Lento | Solo per prodotti 2K, con evaporazione molto lenta, adatto per verniciature complete e applicazioni su grandi superfici o a temperature superiori a 30°C. |
| PC-4 Ultra Lento | Solo per prodotti 2K, utilizzato principalmente in applicazioni industriali, con evaporazione molto lenta, adatto per verniciature complete e applicazioni su grandi superfici o a temperature superiori a 35°C. |

Nota:

Ad alta temperatura o umidità, si raccomanda di aggiungere il 10–30% di solvente ritardante PC-6960.

Durata di conservazione:

2 anni nella confezione originale in luogo asciutto e fresco a 20°C